Реестр аттестованных методик измерений и контактов разработчиков

| Наименование элемента инфраструктуры РОЦ | Наименование и обозначение методики измерений | Наименование измеряемых величин | Диапазон измерений | Показатели точности методики по результатам аттестации | Сведения об аттестации (дата, организация, № в Госреестре) | Контакты разработчиков |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ФГОУ ВПО ЮФУ | МВИ 14-2009 «Методика выполнения измерений геометрических параметров массивов оксидных наноразмерных структур методом атомно-силовой микроскопии» | Средняя высота Макс. высота Ср. диаметр основания Площадь основания Объём Аспектное соотношение сторон | 1..100 нм 1..100 нм 1..100 нм 10..10000 нм2 10..1000000 нм3 1..100 нм | 25% 27% 27% 45% 47% 15% | 16.12.2009г. ФГУ «Ростовский ЦСМ» | НОЦ «Нанотехнологии» ФГОУ ВПО «ЮФУ» 347928, Ростовская обл., г. Таганрог, ГСП-17А, пер.Некрасовский, 44 т. (8634)371611 http://nanotech.sfedu.ru/nanotech.php |
|  | МИ 18-2011 Методика измерений высоты массива вертикально ориентированных нанотрубок методом атомно-силовой микроскопии | Высота ВОУНТ | Сред. высота 200..400 нм 400..800 нм 800..1300 нм | Сред. высота 57 % 14 % 38 % | __.10.2011 г. ФБУ «Ростовский ЦСМ» |  |
|  |  |  | Макс. высота 350..600 нм 600..1200 нм 1200..2000 нм | Макс. высота 39 % 22 % 16 % |  |  |
|  | МИ 19-2011 Методика измерений механических параметров вертикально ориентированных нанотрубок методом наноиндентирования | Жесткость и модуль упругости ВОУНТ | Жесткость 0,3..1 Н·нм2 1-8,5 Н·нм2 | Жесткость 42 % 15 % | __.10.2011 г. ФБУ «Ростовский ЦСМ» |  |
|  |  |  | Модуль Юнга 1..1,7 ГПа | Модуль Юнга 38 |  |  |
|  | МИ 17-2011 Методика измерения удельного сопротивления гомогенных полупроводниковых материалов методом атомно-силовой микроскопии | Удельное сопротивление |  |  | __.10.2011 г. ФБУ «Ростовский ЦСМ» |  |
|  | МВИ 13-2009 «Методика выполнения измерений зарядового состояния атомов в наноматериалах на основе спектроскопии рентгеновского поглощения» | Зарядовое состояние атомов | -3..+7 | 0,22 | 09.12.2009г. ФГУ «Ростовский ЦСМ» | НОЦ «Наноразмерная структура вещества» ФГОУ ВПО «ЮФУ» 344090, г. Ростов-на-Дону, ул. Зорге, 5 т. (863)2975326 http://www.nano.rsu.ru/index_r.html |
|  | МВИ 12-2009 «Методика выполнения измерений межатомных расстояний в наноматериалах на основе спектрометрии EXAFS» | Межатомное расстояние | 0,1..0,6 нм | 0,0029 нм | 09.12.2009г. ФГУ «Ростовский ЦСМ» |  |
| ГОУ ВПО СевКавГТУ | МВИ 10-2009 «Методика исследования структуры и состава углеродных пленок» | Атомная доля связанного водорода | PLC 10..50ат.% а-С:Н 10..50 ат.% а-С:Н 5..30ат.% Графит 5..30ат.% Glassy-C 5..30ат.% UNCD 5..30ат.% NCG 5..30ат.% | 12,3 ат.% 8,6 ат.% 11,2 ат.% 6,7 ат.% 4,8 ат.% 11,1 ат.% 7,9 ат.% | 07.12.2009г. ФГУ «Ростовский ЦСМ» | НПЦ «Нанотехнологии и наноматериалы» ГОУ ВПО «СевКавГТУ» 355029, г. Ставрополь, пр.Кулакова, 2 т. (865)2956932 www.ncstu.ru |
|  | МВИ 09-2009 «Методика выполнения измерений твердости наноразмсерных пленок с использованием атомно-силовой микроскопии» | Твердость | 1..10 ГПа 10..20 ГПа 20..35 ГПа | 1,24% 4,62% 4,40% | 07.12.2009г. ФГУ «Ростовский ЦСМ» |  |
|  | МВИ 08-20009 «Методика выполнения измерений среднего гидродинамического радиуса люминофоров на спектрометре динамического рассеяния света «Фотокор-комплекс» | Средний гидродинамический радиус люминофоров | 1..10 нм 10..100 нм | 0,45 нм 1,87 нм | 07.12.2009г. ФГУ «Ростовский ЦСМ» |  |
| ФГБОУ ВПО «ДГТУ» | МИ 15-2011 «Методика измерений микротвердости методом наноиндентирования на нанотвердомере «NanoTest-600» | Микротвердость | 1..5 ГПа 5..15 ГПа 15..35 ГПа | 19 % 12 % 14 % | 26.07.2011 г. ФБУ «Ростовский ЦСМ» | Межрегиональный центр коллективного пользования 344010, г.Ростов-на-Дону, пл.Гагарина, 1 тел/факс 2738511/2738579 |
|  | МИ 16-2011 «Методика измерений размера частиц в коллоидно-дисперсионных растворах на дисковой центрифугк CPS Disk Centrifuge марки DC24000» | Размер частиц | 100..1000 нм | 5 % | 26.07.2011 г. ФБУ «Ростовский ЦСМ» |  |
| СевКавГТУ | МИ 20-2011 Методика измерений плотности однородных пленок с толщиной от 10 до 100 нм методом рентгеновской рефрактометрии | Физическая плотность | г/см3 |  |  |  |
|  | МИ 21-2011 Методика измерений толщины плёнок методом рентгеновской рефлектометрии | Толщина пленок | нм |  |  |  |
|  | МИ 22-2011 Методика измерений положения максимума интенсивности излучения, обусловленного поверхностным плазмонным резонансом в спектрах поглощения водных золей наночастиц металлов методом спектрофотометрии | Длина волны | нм |  |  |  |